描述：改性氰酸酯树脂

产品特点：低粘度，耐高温、高强度

应用领域：湿法缠绕、真空灌注、树脂转移模塑等复材成型

技术参数：

| 初始混合粘度 | 温度 | 配方1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 25 ℃ | 100-240 | [mPa·s] |
|  | 50 ℃ | ＜80 | [mPa.s] |
| 适用期 | 温度 | 配方 1 |  |
|  | 25°C | ＞1200 | [分钟] |
|  | 50°C | ＞480 | [分钟] |
|  | 80°C | 300 | [分钟] |
| 凝胶时间 | 温度 | 配方 1 |  |
|  | 120°C | 40-50 | [分钟] |
|  | 150°C | 7-9 | [分钟] |
| 树脂溶液DSC简述 | 固化峰为188℃，起始点约100℃，终止点约350℃，反应焓-734J/g |  |  |
| 备注：所示值适用于少量纯树脂/固化剂混合物。 |  |  |  |
| 固化程序 | 115℃/2h+150℃/6h+200℃/4h |  | 固化度：＞99% |
| 固化后树脂浇注体的性质(GB/T 2567-2021) |  |  |  |
| 玻璃化转变温度（DMA） |  | 245 | [°C] |
| 拉伸性能 | 强度 | ＞80 | [MPa] |
|  | 模量 | ＞3300 | [MPa] |
|  | 极限伸长率 | ＞3.60 | [%] |
| 弯曲性能 | 强度 | ＞130 | [MPa] |
|  | 模量 | ＞2400 | [MPa] |