描述：改性环氧树脂

产品特点：低粘度，高强度

应用领域：湿法缠绕、真空灌注、树脂转移模塑等复材成型

技术参数：

| 初始混合粘度 | 温度 | 配方1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 25 ℃ | 900-1000 | [mPa·s] |
|  | 50 ℃ | 500-600 | [mPa.s] |
| 适用期 | 温度 | 配方 1 |  |
|  | 25°C | 1200 | [分钟] |
|  | 50°C | 480 | [分钟] |
| 凝胶时间 | 温度 | 配方 1 |  |
|  | 120°C | 30-40 | [分钟] |
|  | 150°C | 7-10 | [分钟] |
| 树脂溶液DSC简述 | 固化峰为150℃，起始点100℃，终止点200℃ |  |  |
| 备注：所示值适用于少量纯树脂/固化剂混合物。 |  |  |  |
| 固化程序 | 80°C/2h+120°C/2h+160°C/4h |  | 固化度：>98% |
| 固化后树脂浇注体的性质(GB/T 2567-2021) |  |  |  |
| 玻璃化转变温度（DMA） |  | 150 | [°C] |
| 拉伸性能 | 强度 | 80 | [MPa] |
|  | 模量 | 2.5 | [GPa] |
|  | 极限伸长率 | 3.5 | [%] |
| 弯曲性能 | 强度 | 110 | [MPa] |
|  | 模量 | 2.2 | [GPa] |
| 压缩性能 | 强度 | 260 | [MPa] |
|  | 模量 | 4.7 | [GPa] |